Załącznik Nr 3

Znak sprawy: SKA-3221/1/08

Podstawowe wymagania fizykochemiczne (wg PN-C-96024)

| Lp. | Właściwości | Jednostka | Wartości | Metody badań wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gęstość w temp. 150C nie wyższa niż: | kg/m3 | 860 | PN-ISO 3675:1997 |
| 2. | Wartość opałowa nie niższa niż: | mj/kg | 42,6 | PN-86/C-04062 |
| 3. | Temperatura zapłonu nie niższa niż: | 0C | 56 | PN-EN 22719 |
| 4. | Lepkość kinetyczna w temp. 200C nie wyższa niż: | mm2/s | 6,00 | PN-81/C-04012 |
| 5. | Skład frakcyjny: do 250 C destyluje się nie więcej niż: do 350 C destyluje się nie mniej niż: | % (V/V) | 65 85 | PN-81/C-04012 |
| 6. | Temp. płynięcia nie wyższa niż: | 0C | -20 | PN-83/C-04117 |
| 7. | Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej nie więcej niż: | %(m/m) | 0,3 | PN-EN ISO 10370:1999 |
| 8. | Zawartość siarki nie więcej niż: | %(m/m) | 0,20 | PN-ISO 8754:1993 |
| 9. | Zawartość wody nie więcej niż: | Mg/kg | 200 | PN-81/04959 |
| 10. | Całkowita zawartość zanieczyszczenia nie więcej niż: | Mg/kg | 24 | PN-C-04179:1999 |
| 11. | Pozostałość po spopieleniu nie więcej niż: | %(m/m) | 0,01 | PN-82/C-04077 |
| 12. | Barwa |  | czerwona | Ocena wzrokowa |